中国电子行业超纯水国家标准

GB/T1146.1-1997

| 级别 指标 | EW-I | EW-II |
| --- | --- | --- |
| 电阻率MΩ.cm（25℃） | 18以上（95%时间）不低于17 | 15（95%时间）不低于13 |
| 硅≤µg/l | 2 | 10 |
| >1µM微粒数≤个/ml | 0.1 | 5 |
| 细菌个数≤个/ml | 0.01 | 0.1 |
| 铜≤µg/l | 0.2 | 1 |
| 锌≤µg/l | 0.2 | 1 |
| 镍≤µg/l | 0.1 | 1 |
| 钠≤µg/l | 0.5 | 2 |
| 钾≤µg/l | 0.5 | 2 |
| 氯≤µg/l | 1 | 1 |
| 硝酸根≤µg/l | 1 | 1 |
| 磷酸根≤µg/l | 1 | 1 |
| 硫酸根≤µg/l | 1 | 1 |
| 总有机碳≤µg/l | 20 | 100 |